***Технические условия.***

***1.     Технические условия на изготовление погонажных изделий из лиственницы***

***1.1.  Погонажные изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации.***

***1.2.  Влажность древесины: 18±2%.***

***1.4.  В зависимости о качества древесины изделия подразделяются на сорта Экстра, АВ, С***

***1.5.  Нормы ограничения пороков древесины должны соответствовать указанным в таблице 1 и 2.***

***Таблица 1* Террасная и палубная доска, доска пола, планкен, имитация бруса, плинтус**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование пороков древесины и дефектов обработки** | ***Сорт Экстра*** | ***Сорт AB*** | ***Сорт C*** |
| **1. Сучки светлые здоровые, в том числе с трещинами, включая темные здоровые сучки** | Не допускаются | Допускаются | Допускаются |
| **2. Черные сучки максимальным диаметром до 30 мм** | Не допускаются | Допускаются | Допускаются |
| **3. Черные сучки, частично сросшиеся и несросшиеся** | Не допускаются | Допускаются | Допускаются |
| **4. Трещины несквозные** | Допускаются шириной не более 1мм, длиной не более 400мм | Допускаются шириной не более 1,5 мм, длиной не более 400 мм | Допускаются |
| **5. Смоляные пятна** | Допускаются не более 40мм в диаметре | Допускаются | Допускаются |
| **6. Смоляные кармашки** | Допускаются не более 10мм в ширину и 70мм в длину | Допускаются | Допускаются |
| **7. Сердцевина** | Не допускаются | Допускается | Допускаются |
| **8. Синева** | Не допускаются | на лицевой стороне не допускается | Допускаются |
| **9. Отверстия от выпавших сучков** | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются |

***Таблица 2* Е/вагонка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование пороков древесины и дефектов обработки** | ***Сорт Экстра*** | ***Сорт A*** | ***Сорт В*** | ***Сорт C*** |
| **1. Сучки светлые здоровые, в том числе с трещинами, включая темные здоровые сучки** | Не допускаются | Допускаются в лиаметре до 30мм | Допускаются | Допускаются |
| **2. Черные сучки** | Не допускаются | Допускаются в диаметре до 10мм | Допускаются | Допускаются |
| **3. Черные сучки, частично сросшиеся и несросшиеся** | Не допускаются | Допускаются в диаметре до 10мм | Допускаются не выпадающие | Допускаются |
| **4. Трещины несквозные** | Допускаются шириной не более 1мм, длиной не более 400мм | Допускаются шириной не более 1мм, длиной не более 400 мм | Допускаются | Допускаются |
| **5. Смоляные пятна** | Допускаются не более 40мм в диаметре | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| **6. Смоляные кармашки** | Допускаются не более 10мм в ширину и 70мм в длину | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| **7. Сердцевина** | Не допускаются | Допускается | Допускается | Допускаются |
| **8. Синева** | Не допускаются | на лицевой стороне не допускается | Допускается не более 20% от пласти изделия | Допускаются |
| **9. Отверстия от выпавших сучков** | Не допускаются | Не допускаются | Не допускается | Допускаются |